|  |  |
| --- | --- |
| **شماره فرم :ALT1902****تاریخ بازدید:24/12/95**  | **کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس** |
| **شماره سریال** | **تاریخ تولید** | **مارک تجاری** | **لایه معادل** | **طرح** | **اندازه تایر** |
| **1216** | **1216** | **APOLLO** | **4 P.R** | **ALNAC** | **175/60 R 13** |
| **نام مشتری :****شهرضا-شریفی 3** | **آدرس شرکت : تهران – خیابان مطهری ‚ خیابان ترکمنستان ‚ خیابان ملک پلاک ۵ واحد ١۵ و ۶ ١** |
| **عیوب مشاهده شده** | **اجزاء بررسی شده تایر** |
| **سمت غیر سریال** | **سمت سریال** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **سطح آج** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **بین رویه و منجید** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **بین لایه های منجید** |
| ***ترک پیرامونی*** | **سالم- فاقد ایراد** | **دیواره** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **طوقه** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **داخل تایر** |
| **سختی شانه تایر****Shore A** | **سختی مرکز تایر****Shore A** | **مبلغ غرامت (ریال)** | **درصد باقیمانده آج** | **عمق عاج باقیمانده****(میلی متر)** | **عمق اولیه آج****(میلی متر)** |
| **67** | **68** |  | **80 %** | **8** | **10** |
| **علت بروز عیب :**  **ترک پیرامونی ناشی از اشکال در فرایند مونتاژ نیم ساختهای تایر و یا اشکال در فرایند قالبگیری و پخت تایر سبب ایجاد ضایعه شده است.**  |
| **نظریه نهایی : نقص فنی تایر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.**  |
| **تائید کننده :**  | **مشمول غرامت :**  **می باشد**  **نمی باشد**  |