|  |  |
| --- | --- |
| **شماره فرم :ALT1926****تاریخ بازدید:24/12/95** | **کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس** |
| **شماره سریال** | **تاریخ تولید** | **مارک تجاری** | **لایه معادل** | **طرح** | **اندازه تیوب** |
|  |  | **APOLLO** |  |  | **12.00 R 24 TUBE** |
| **نام مشتری :****قم-غلام حضرتی** | **آدرس شرکت : تهران – خیابان مطهری ‚ خیابان ترکمنستان ‚ خیابان ملک پلاک ۵ واحد ١۵ و ۶ ١** |
| **عیوب مشاهده شده** | **اجزاء بررسی شده تایر** |
| **سمت غیر سریال** | **سمت سریال** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **سطح آج** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **بین رویه و منجید** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **بین لایه های منجید** |
| ***باز شدن پیرامونی تیوب*** | ***باز شدن پیرامونی تیوب*** | **دیواره تیوب** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **طوقه** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **داخل تایر** |
| **سختی شانه تایر****Shore A** | **سختی مرکز تایر****Shore A** | **مبلغ غرامت (ریال)** | **درصد باقیمانده آج** | **عمق عاج باقیمانده****(میلی متر)** | **عمق اولیه آج****(میلی متر)** |
| **--** | **--** |  | **100%** |  | **تیوب** |
| **علت بروز عیب :** **باز شدن محیطی خط قالب پخت تیوب ناشی از اشکال در فرایند قالب گیری آن.**  |
| **نظریه نهایی : نقص فنی تیوب به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.**  |
| **تائید کننده :**  | **مشمول غرامت :**  **می باشد**  **نمی باشد**  |