|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شماره فرم :ALT1926**  **تاریخ بازدید:24/12/95** | | | **کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس** | | | | | | | | |
| **شماره سریال** | | | **تاریخ تولید** | | **مارک تجاری** | | **لایه معادل** | | **طرح** | | **اندازه تیوب** |
|  | | |  | | **APOLLO** | |  | |  | | **12.00 R 24 TUBE** |
| **نام مشتری :**  **قم-غلام حضرتی** | | **آدرس شرکت : تهران – خیابان مطهری ‚ خیابان ترکمنستان ‚ خیابان ملک پلاک ۵ واحد ١۵ و ۶ ١** | | | | | | | | | |
| **عیوب مشاهده شده** | | | | | | | | | | **اجزاء بررسی شده تایر** | |
| **سمت غیر سریال** | | | | | **سمت سریال** | | | | |
| **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **سطح آج** | |
| **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **بین رویه و منجید** | |
| **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **بین لایه های منجید** | |
| ***باز شدن پیرامونی تیوب*** | | | | | ***باز شدن پیرامونی تیوب*** | | | | | **دیواره تیوب** | |
| **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **طوقه** | |
| **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **سالم- فاقد ایراد** | | | | | **داخل تایر** | |
| **سختی شانه تایر**  **Shore A** | **سختی مرکز تایر**  **Shore A** | | | **مبلغ غرامت (ریال)** | | **درصد باقیمانده آج** | | **عمق عاج باقیمانده**  **(میلی متر)** | | **عمق اولیه آج**  **(میلی متر)** | |
| **--** | **--** | | |  | | **100%** | |  | | **تیوب** | |
| **علت بروز عیب :**  **باز شدن محیطی خط قالب پخت تیوب ناشی از اشکال در فرایند قالب گیری آن.** | | | | | | | | | | | |
| **نظریه نهایی : نقص فنی تیوب به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.** | | | | | | | | | | | |
| **تائید کننده :** | | | | | **مشمول غرامت :**  **می باشد**  **نمی باشد** | | | | | | |