|  |  |
| --- | --- |
| **شماره فرم :ALT4436** **تاریخ بازدید:25/10/02** | **کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس** |
| **شماره سریال** | **تاریخ تولید** | **مارک تجاری** | **لایه معادل** | **طرح** | **اندازه تایر** |
| **G0113503 3122** | **3122** | **APOLLO** | **18 P.R** | **LHA** | **315/80R22.5** |
| **نام مشتری :****رساپور 1** | **آدرس شرکت : تهران – خیابان مطهری ‚ خیابان ترکمنستان ‚ خیابان ملک پلاک ۵ واحد ١۵ و ۶ ١** |
| **عیوب مشاهده شده** | **اجزاء بررسی شده تایر** |
| **سمت غیر سریال** | **سمت سریال** |
| ***دو پوستگی رویه*** | ***دو پوستگی رویه*** | **سطح آج** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **بین رویه و منجید** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **بین لایه های منجید** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **دیواره** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **طوقه** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **داخل تایر** |
| **سختی شانه تایر****Shore A** | **سختی مرکز تایر****Shore A** | **مبلغ غرامت (ریال)** | **درصد باقیمانده آج** | **عمق عاج باقیمانده****(میلی متر)** | **عمق اولیه آج****(میلی متر)** |
| **67** | **68** |  | **73 %** | **11** | **15** |
| **علت بروز عیب :**  **جدایش بین رویه و منجید(TREAD SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند رویه و بدنه اصلی تایر در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد .**  |
| **نظریه نهایی : نقص فنی تایر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.**  |
| **تائید کننده :** **مهندس رضاپور** | **مشمول غرامت :** **می باشد****نمی باشد** |