|  |  |
| --- | --- |
| **شماره فرم :ALT4279** **تاریخ بازدید:26/05/02** | **کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس** |
| **شماره سریال** | **تاریخ تولید** | **مارک تجاری** | **لایه معادل** | **طرح** | **اندازه تایر** |
| **U9604** | **0423** | **CEAT** | **20 P.R** | **WIN-LIMIT** | **385/65R22.5** |
| **نام مشتری :****قمری 2** | **آدرس شرکت : تهران – خیابان مطهری ‚ خیابان ترکمنستان ‚ خیابان ملک پلاک ۵ واحد ١۵ و ۶ ١** |
| **عیوب مشاهده شده** | **اجزاء بررسی شده تایر** |
| **سمت غیر سریال** | **سمت سریال** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **سطح آج** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **بین رویه و منجید** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **بین لایه های منجید** |
| ***ضربه-برش دیواره*** | **سالم- فاقد ایراد** | **دیواره** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **طوقه** |
| **سالم- فاقد ایراد** | **سالم- فاقد ایراد** | **داخل تایر** |
| **سختی شانه تایر****Shore A** | **سختی مرکز تایر****Shore A** | **مبلغ غرامت (ریال)** | **درصد باقیمانده آج** | **عمق عاج باقیمانده****(میلی متر)** | **عمق اولیه آج****(میلی متر)** |
| **67** | **68** |  | **---** | **---** | **15** |
| **علت بروز عیب :**  **ساختار تایر سالم می باشد.لذا برخورد و ضربه به تایر در اثر عوامل بیرونی منجر به برش دیواره و رویه آن شده است**  . |
| **نظریه نهایی :****نقص تایر مورد اشاره به دلیل استفاده نا صحیح از تایر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.** |
| **تائید کننده :** **مهندس رضاپور** | **مشمول غرامت :** **می باشد****نمی باشد** |